重庆聚狮新材料科技有限公司

七工序设备管道升级改造项目

钛材管道管件比选采购

技术规格书

目 　　 录

一、总则	3

二、详细技术要求	3

三、供货范围	3

四、供货周期、包装、运输	16

五、产品验收	16

六、质量保证	16

七、售后服务	16

### 一、总则

1.1本规格书适用于重庆聚狮新材料有限公司一批钛材管道管件的简易比选采购。它包括采购材料的规格型号、材质等方面的技术要求。

1.2本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选方保证提供符合本规格书和有关工业标准，优质产品及其相应服务。

1.3如果比选方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着比选方提出的产品完全符合本规格书的要求。

1.4比选方提供高质量的材质材料。

1.5本技术规格书所使用的标准如与比选方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，用户方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由用户方、比选方共同商定。

1.7本技术规格书未尽事宜，由用户方、比选方协商确定。

### 二、详细技术要求

2.1材质必须满足相应的国家标准，并同时提供材料成份和性能等指标及相应检测、检验标准和方法。

2.2提供钛材的管道、管件和法兰的制作标准和检验方法。

2.3所有管道、管件和法兰必须满足国家和行业的相关标准和要求。

2.4提供相应的材料生产厂家及其资质证书。

2.5提出供货时间、质量保证等。

2.6投标方提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体字编写。

### 三、供货范围

3.1本次比选采购钛材管道和管件一批，详细参数见下表：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 标准 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钛管 | Φ108×4 | TA2 | GB/T3624-2010 | 6米 |
| 2 | 无缝钛管 | Φ133×4 | TA2 | GB/T3624-2010 | 10米 |
| 3 | 无缝钛管 | Φ32×3 | TA10 | GB/T3624-2010 | 1米 |
| 4 | 无缝钛管 | Φ32×3 | TA2 | GB/T3624-2010 | 3米 |
| 5 | 无缝钛管 | Φ38×3 | TA2 | GB/T3624-2010 | 12米 |
| 6 | 无缝钛管 | Φ38×3 | TA10 | GB/T3624-2010 | 1米 |
| 7 | 无缝钛管 | Φ45×3 | TA2 | GB/T3624-2010 | 2米 |
| 8 | 无缝钛管 | Φ480×5 | TA10 | GB/T3624-2010 | 2米 |
| 9 | 无缝钛管 | Φ530×5 | TA10 | GB/T3624-2010 | 2.3米 |
| 10 | 无缝钛管 | Φ57×4 | TA2 | GB/T3624-2010 | 20米 |
| 11 | 无缝钛管 | Φ630×5 | TA10 | GB/T3624-2010 | 1米 |
| 12 | 无缝钛管 | Φ76×4 | TA2 | GB/T3624-2010 | 55米 |
| 13 | 无缝钛管 | Φ89×4 | TA2 | GB/T3624-2010 | 75米 |
| 14 | 等径三通 | T（S)100-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 15 | 等径三通 | T（S)25-3 | TA2 | HG/T3651 | 6个 |
| 16 | 等径三通 | T（S)50-4 | TA2 | HG/T3651 | 14个 |
| 17 | 等径三通 | T（S)80-4 | TA2 | HG/T3651 | 4个 |
| 18 | 同心异径管 | R（C)500×350-5 | TA10 | HG/T3651 | 1个 |
| 19 | 同心异径管 | R（C)100×50-4 | TA2 | HG/T3651 | 5个 |
| 20 | 同心异径管 | R（C)100×80-4 | TA2 | HG/T3651 | 2个 |
| 21 | 同心异径管 | R（C)50×20-4 | TA2 | HG/T3651 | 2个 |
| 22 | 同心异径管 | R（C)50×25-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 23 | 同心异径管 | R（C)50×32-4 | TA2 | HG/T3651 | 3个 |
| 24 | 同心异径管 | R（C)50×40-4 | TA2 | HG/T3651 | 4个 |
| 25 | 同心异径管 | R（C)65×32-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 26 | 同心异径管 | R（C)65×40-4 | TA2 | HG/T3651 | 3个 |
| 27 | 同心异径管 | R（C)65×50-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 28 | 同心异径管 | R（C)80×50-4 | TA2 | HG/T3651 | 2个 |
| 29 | 同心异径管 | R（C)80×65-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 30 | 弯头 | 90E(S)500-5 | TA10 | HG/T3651 | 2个 |
| 31 | 弯头 | 90E(S)100-4 | TA2 | HG/T3651 | 2个 |
| 32 | 弯头 | 90E(S)125-4 | TA2 | HG/T3651 | 2个 |
| 33 | 弯头 | 90E(S)32-4 | TA2 | HG/T3651 | 5个 |
| 34 | 弯头 | 90E(S)50-4 | TA2 | HG/T3651 | 54个 |
| 35 | 弯头 | 90E(S)65-4 | TA2 | HG/T3651 | 14个 |
| 36 | 弯头 | 90E(S)80-4 | TA2 | HG/T3651 | 15个 |
| 37 | 异径三通 | T（S)100×25-4 | TA2 | HG/T3651 | 4个 |
| 38 | 异径三通 | T（S)100×50-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 39 | 异径三通 | T（S)40×25-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 40 | 异径三通 | T（S)50×25-4 | TA2 | HG/T3651 | 8个 |
| 41 | 异径三通 | T（S)50×32-4 | TA2 | HG/T3651 | 3个 |
| 42 | 异径三通 | T（S)65×25-4 | TA2 | HG/T3651 | 2个 |
| 43 | 异径三通 | T（S)65×50-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 44 | 异径三通 | T（S)80×25-4 | TA2 | HG/T3651 | 9个 |
| 45 | 异径三通 | T（S)80×65-4 | TA2 | HG/T3651 | 1个 |
| 46 | 法兰 | PJ/SE 350(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA10 | HG/T20592-2009 | 1个 |
| 47 | 法兰 | PJ/SE 500(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA10 | HG/T20592-2009 | 3个 |
| 48 | 法兰 | PJ/SE25(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA10 | HG/T20592-2009 | 2个 |
| 49 | 法兰 | PJ/SE32(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA10 | HG/T20592-2010 | 2个 |
| 50 | 法兰 | PJ/SE450(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA10 | HG/T20592-2010 | 2个 |
| 51 | 法兰 | PJ/SE600(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA10 | HG/T20592-2010 | 2个 |
| 52 | 法兰 | PJ/SE100(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 7个 |
| 53 | 法兰 | PJ/SE125(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 4个 |
| 54 | 法兰 | PJ/SE20(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 2个 |
| 55 | 法兰 | PJ/SE25(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 27个 |
| 56 | 法兰 | PJ/SE32(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 8个 |
| 57 | 法兰 | PJ/SE40(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 3个 |
| 58 | 法兰 | PJ/SE50(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 72个 |
| 59 | 法兰 | PJ/SE65(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 8个 |
| 60 | 法兰 | PJ/SE80(B)-10 RF | 20Ⅱ/TA2 | HG/T20592-2010 | 29个 |

### 四、供货周期、包装、运输

比选方按照国家相关标准对所提供货物进行包装运输，运输过程中出现任何损坏，均由比选方承担。比选方必须确保在2024年12月1日前将全部设备交付至用户方现场。

### 五、产品验收

比选方所供设备到用户指定现场后进行货物验收，验收过程按照《重庆市聚狮新材料科技有限公司进厂物资检验办法》执行，如货物配置与签订技术协议不符合或者不能满足用户现场使用要求，或产品有损坏情况，比选方必须无偿更换。

### 六、质量保证

比选方所提供货物质保期为投运后一年或货到现场后十八个月，以先到为准。在质保期内比选方提供材料出现任何质量问题，比选方无偿更换。因比选方设备原因给公司造成一切损失由比选方承担。比选方提供相关材料质量证明书、材质报告、出厂检验合格证书等。

### 七、售后服务

比选方提供材料在使用过程中出现任何质量问题，通知比选方后，必须在四小时内做出响应，如有需要，比选方必须在二十四小时内派专业技术人员到用户指定现场，进行现场维护。